Materiales cerámicos y normas de producto

- Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida

La norma UNE–EN 1304: 2006 se aplica para los siguientes materiales:

| NORMA | UNE-EN 1304: 2006 |
| --- | --- |
|  | Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto |
| Normas anuladas y derogadas | UNE–EN 1304: 1999: Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. |
|  | UNE–EN 1304/A1: 2000: Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. |
| Materiales incluidos | - Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida utilizadas para la cubierta de tejados inclinados y para el revestimiento exterior e interior de muros - Tejas mixtas - Tejas curvas |

Tejas de arcilla cocida: Elemento de colocación discontinua sobre tejados inclinados y para revestimiento interior y exterior de muros. Se obtienen por conformación (extrusión y/o prensado), secado y cocción de una pasta arcillosa que contiene o no aditivos.

La norma cubre las exigencias de las tejas curvas y mixtas.

Procedimientos para la certificación de conformidad de los productos

En la comunicación de la Comisión (2005/C319/01), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 14 de diciembre de 2005, se establece que a partir del 01.02.06  se iniciará el período de coexistencia, existiendo un plazo de 12 meses para que los fabricantes procedan al marcado CE de los productos, siendo de carácter obligatorio a partir del 01.02.07.

| Sistemas de evaluación de la conformidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto | Uso previsto |  | Sistema |
| Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida | Para los usos sometidos a reglamentación sobre reacción al fuego | Productos A1, que se considera que cumplen sin necesidad de ensayo | 4 |
|  |  | A1 a F | 3 |
|  | Para los usos sometidos a reglamentación sobre comportamiento al fuego exterior | Se considera que cumplen sin necesidad de ensayos | 4 |
|  |  | Productos ensayados | 3 |
|  | Para los usos sometidos a reglamentación sobre emisión de sustancias peligrosas |  | 3 |
|  | Para otros usos |  | 4 |

| Norma UNE–EN 1304: 2006 | SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 |
| Tareas del fabricante | - Ensayo inicial de tipo del producto - Control de producción en fábrica - Ensayo de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan determinado | - Control de producción en fábrica - Ensayo de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan determinado |
| Tareas del Organismo Notificado |  | - Ensayo inicial de tipo del producto |
| Documentos del Marcado CE | - Declaración por parte del fabricante de la conformidad de sus productos | - Declaración por parte del fabricante de la conformidad de sus productos |

Exigencias al fabricante

El fabricante debe responder del producto que fabrica y comercializa y tendrá que disponer:

- Ensayos iniciales de tipo en laboratorio propio o externo

| Métodos de ensayo de tejas cerámicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Propiedad | Método de ensayo (s) |  |
| Dimensiones | UNE–EN 1024: | Tejas cerámicas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las características geométricas |
| Uniformidad de perfiles transversales |  |  |
| Rectitud |  |  |
| Impermeabilidad | UNE–EN 539–1 | Tejas de arcilla cocida. Determinación de las características físicas. Parte I: Ensayo de permeabilidad |
| Resistencia a la flexión | UNE–EN 538 | Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión |
| Resistencia a la heladicidad | UNE–EN 539–2 | Tejas de arcilla cocida. Determinación de las características físicas. Parte I: Ensayo de resistencia a la helada |
| Reacción frente al fuego | UNE–EN 13501–1 | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego |
| Comportamiento frente al fuego | UNE–EN 13501–5 | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de exposición externa al fuego |

- Control de producción en fábrica

El fabricante de productos de arcilla cocida debe disponer de un sistema de “control de producción en fábrica”.

El “Control de Producción en Fábrica” (CPF) se define como un control interno permanente, efectuado por el fabricante quien deberá documentar sistemáticamente en forma de medidas y de procedimientos escritos, el conjunto de los elementos, de los requisitos y de las disposiciones adoptadas por él. Al menos se debe cubrir los siguientes aspectos:

  - Garantizar el aseguramiento de la calidad

  - Permitir comprobar que se han conseguido las características requeridas para el producto

  - Permitir comprobar la eficacia del sistema de control de producción

El CPF deberá dar suficiente confianza y es preciso que:

- Se deben elaborar procedimientos documentados que definan las operaciones de control adecuadamente

- Implantar estos procedimientos

- Registrar las operaciones y los resultados de aplicación del sistema de control

- Utilizar los resultados para corregir las desviaciones detectadas y solucionar los efectos de las mismas

Marcado voluntario de calidad (Aenor, Applus+, BVQI, etc.)

Los marcados voluntarios de calidad los podrá aportar el fabricante como elemento adicional.

Están regidos por un reglamentación particular de la propia marca de calidad y un reglamento particular de productos, y por lo general con unas exigencias mayores que las exigencias básicas del Marcado CE de producto.